Настоящие Технические условия распространяются на торкрет-бетон, наносимый на обрабатываемую поверхность методом воздушного распыления под давлением сухим или мокрым методом. Мокрый метод распыления смеси представляет собой метод пневматического распыления, при котором затворенная бетонная смесь, посредством специального бетоно-насоса подается к сопловому блоку для непрерывного набрызга под давлением в виде направленной струи. Сухой метод распыления смеси представляет собой метод распыления, при котором цемент и заполнитель предварительно  дозируются и перемешиваются перед подачей в специальный пневматический аппарат из которого под высоким давлением  вводятся в поток сжатого воздуха и  через систему шлангов и трубопроводов подаются на сопловой блок, где  смачиваются впрыскиваемой под давлением водой и  распыляются в виде направленной струи на место укладки.

Области применения торкрет-бетона предусматривают конструкционное и не конструкционное использование.

# Конструкционное использование:

-    Строительство резервуаров, емкостей, башен, в том числе питьевого водоснабжения

- Гидроизоляция гидротехнических сооружений, туннелей и коллекторов

- Строительство элементов гидротехнических сооружений.

- Реконструкция железнодорожных и автомобильных туннелей.

- Окончательная отделка штолен, туннелей, пещер, шахт.

- Нанесение поверхностных покрытий в штольнях и безнапорных водоводах с целью улучшения протекания жидкости.

- Крепление строительных котлованов.

- Крепление скальных стен и откосов.

- Подведение контропор и фундаментов под сооружения.

- Обделка и поверхностные покрытия при надземном строительстве.

- Усиление конструкций из кладки и бетона.

- Усиление стальных конструкций.

Не конструкционное использование - предупредительный ремонт, восстановление и защита зданий и сооружений:

- Защитные работы в подземных сооружениях.

- Огнеупорная облицовка.

- Антикоррозионная защита  стальных конструкций.

- Восстановление защитного слоя бетона.

- Нанесение износоустойчивых покрытий.

- Восстановление профилей.

- Ремонт повреждений, вызванных износом, кислотами, газами, огнем, взрывами, морозами и чрезмерной нагрузкой.

- Реконструкция армированных перекрытий.

- Устранение дефектов строительства бетонных сооружений.

- Ремонт туннельных покрытий и обделок.

- Ремонт мостов и подпорных стен.

- Ремонт гидротехнических сооружений.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в тексте настоящих Технических условий дан в Приложении А.

1.Технические требования

1.1. Торкрет-бетон должен соответствовать требованиям  ГОСТ 26633, МГСН 2.09-03  в отношении мелкозернистых бетонов и   настоящим Техническим условиям и изготавливаться в соответствии с Технологическим регламентом (Приложение Б). Ответственность за использование и подбор состава торкрет-бетонной смеси отвечающей нормируемым требованиям проектной и технологической документации   лежит на исполнителе торкрет-бетонных работ.

1.2. Для торкрет-бетона установлены следующие классы прочности на сжатие:

В 30, В35, В40, В45, В50, В55, В60.

1.3. Для торкрет-бетона установлены следующие классы прочности на растяжение при изгибе:

Btb 3,6; Btb 4,0; Btb 4,4; Btb 4,8; Btb 5,2; Btb5,6; Btb 6,0.

1.4. Прочность сцепления торкрет-бетона с основанием ( в дальнейшем адгезия ), на которое он наносится, должна соответствовать требованиям таблицы №1 , в которой указаны минимальные значения прочности сцепления с бетонной поверхностью и скальным грунтом в конструкционном и не конструкционном исполнении:

Таблица №1

| Вид адгезионного соединения | Вид обрабатываемой поверхности; минимальная прочность, Мпа |
| --- | --- |
|  | бетон | Скальный грунт |
| конструкционное | 2,0 | 0,5 |
| не конструкционное | 1,0 | 0,1 |

1.5. Водонепроницаемость торкрет-бетона характеризуется маркой по водонепроницаемости    W , коэффициентом фильтрации и водопоглащением (косвенно ) и должна соответствовать требованиям таблицы № 2:

Таблица №2

| Марка по водонепроницаемости, W | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент фильтрации, см/с Кф | 7х10-9 | 2х10-9 | 6х10-10 | 1х10-10 | 6х10-11 |
| Водопоглащение, % | до 5,7 | до 4,7 | до 4,2 | до 4,0 | до 3,8 |

1.6. Морозостойкость торкрет-бетона характеризуется марками  F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500, F600, F800, F1000.

Примечание: В зависимости от условий эксплуатации торкрет-бетона, марки по

морозостойкости назначаются при испытаниях в пресной или

соленой воде.

1.7. В зависимости от конкретных условий изготовления и эксплуатации торкрет-бетона в проекте могут быть предусмотрены и другие нормируемые показатели качества

( истираемость, кавитационная стойкость, модуль упругости, плотность и т.д.), которые должны быть обеспечены при производстве торкрет-бетона.

1.8. В зависимости от проектных решений  качество поверхности торкрет-бетона после набрызга и дополнительных работ по отделке  должна отвечать требованиям ГОСТ 13015 или оставаться  не обработанной.

2. Материалы для изготовления торкрет-бетона.

2.1. Вяжущее.

В качестве вяжущего в торкрет-бетоне могут быть использованы следующие цементы:

- портландцемент и шлакопортландцемент по ГОСТ 10178;

- сульфатостойкий цемент по ГОСТ 22266;

- белый портландцемент по ГОСТ 965;

- цветной портландцемент по ГОСТ 15825.

2.2. Заполнители.

В качестве заполнителей для торкрет-бетона могут быть использованы:

- песок по ГОСТ 8736, ГОСТ 26633 и ГОСТ 9757;

- щебень или гравий по ГОСТ 8267;

- легкие заполнители по ГОСТ 9757.

2.2.1. Гранулометрический состав заполнителей должен соответствовать графику рассева (см.рис.1)

2.3. Добавки для торкрет-бетона.

В торкрет-бетон для достижения необходимых характеристик могут вводиться химические и минеральные добавки соответствующие требованиям ГОСТ 24211, в том числе:

- зола по ГОСТ 25818 и ГОСТ 25592;

- микрокремнезем по ТУ 7-249533-01-90;

- Кальмафлекс по ТУ 5716-001-18332866-03.

Все добавки (пластификаторы, ускорители твердения, стабилизирующие и т.д.) должны соответствовать требованиям Технических условий, по которым они выпускаются.

2.4. Пигменты для окрашивания торкрет-бетона должны соответствовать требованиям Технических условий, по которым они выпускаются.

2.5. Металлическая и неметаллическая фибра, используемая в фиброторкрет-бетоне должна соответствовать требованиям нормативных документов ( ГОСТ или ТУ), по которым она выпускается.

Рис.1. Гранулометрический состав заполнителя для торкрет-бетона

| Полные остатки на контрольных ситах, % по массе | Стандартное сито ISO (мм) |
| --- | --- |

2.6. Все материалы применяемые в изготовлении торкрет-бетона должны иметь Сертификаты соответствия системы ГОСТ Р и санитарно-эпидемиологические заключения.

В случае применения торкрет-бетона на объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения все составляющие торкрет- бетон компоненты должны иметь соответствующее разрешение Роспотребнадзора.

2.7. Вода для приготовления торкрет-бетона должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.

3.Торкрет-бетонные смеси.

3.1. Требования к составу.

Выбор состава торкрет-бетонной смеси, в том числе в части  заполнителей, воды и любых добавок или армирующего волокна, должен обеспечивать достижение всех технологических качеств и эксплуатационных характеристик, заданных для свежеуложенного и затвердевшего торкрет-бетона.

3.2. Минимальное содержание цемента в уложенном торкрет-бетоне должно быть 300кг/м3.

3.2. Максимальное содержание минеральных добавок по таблице № 3.

Таблица №3.

| Вид материала | Максимальное содержание |
| --- | --- |
| Микрокремнезем | 15% от веса портландцемента |
| Зола | 30% от веса портландцемента |
| -¦¦- | 15% от веса портландцемента/цемента с добавкой зольной пыли |
| -¦¦- | 20% от веса шлакопортландцемента |
| Молотый гранулированный доменный шлак | 30% от веса портландцемента |

3.3. Водо/цементное отношение торкрет-бетонной  смеси при мокром методе торкретирования не должно быть выше 0,55, а сухого метода торкретирования  в пределах 0,4- 0,5.

3.4.  Температура компонентов торкрет-бетонной смеси должна быть не ниже 50С и не выше 350С.

4.Требования безопасности производства, охраны труда и окружающей среды.

4.1. Все работы по торкретированию должны проводиться в помещениях, снабженных механической обще-обменной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха в соответствии ГОСТ 12.1.005, ГН 2.2.5.1313, ГН 2.1.6.1314, СанПин 2.2.3.1385-03.

4.2. Все работники, занятые в производстве, должны проходить регулярные медецинские осмотры в соответствии с требованиями ПР МЗ и МП №90, МЗиСР №83-04.

4.3. Контроль за уровнем шума и вибрации осуществляются согласно требованиям «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» ГН 2.2.4/2.1.8.562-96 и «Допустимые уровни вибрации на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий» ГН 2.2.4/2.1.566-96.

4.4. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферного воздуха должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005, ГН 2.2.5.1313, ГН 2.2.5.1314 и производиться лабораториями  по методикам , утвержденными органами здравоохранения, в сроки и в объемах, согласованными с территориальными органами Роспотребнадзора.

4.5. Лица, связанные с производством, должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью по ГОСТ 12.4.011 и средствами защиты рук, глаз, органов слуха по ГОСТ 12.4.103.

Допускается применение средств защиты работающих, изготовленных по другим нормативным документам.

4.6. В производственных помещениях  запрещается принимать пищу , пить и курить.

4.7. Контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу, утвержденных в установленном порядке, должен проводиться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02, ГН 2.1.6.1338, ГН 2.1.6.1339.

4.8. Мероприятия по охране окружающей среды осуществляются в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

4.9. Производственные сточные воды утилизируются по существующей на предприятии схеме.

4.10. При производстве торкрет-бетона используются следующие материалы: цемент, песок, щебень, добавки, пигменты. Класс опасности данных составляющих компонентов указан в таблице № 4. Класс опасности других составляющих торкрет-бетон компонентов должен быть указан в сопроводительных нормативных документах ( ТУ и Сертификатах) на эти компоненты.

Таблица №4.

| Наименование вещества | ПДК Мг/м3 | Класс опасности | Агрегатное состояние | Токсиколого-гигиеническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цеменет | 6,0 | (V | (( | Вызывает при вдыхании умеренно выраженный пневмокенеоз и чесотку,конъюктевит |
| Песок | 1,0 | ((( | (( | Оказывает фиброгенное действие |
| Добавка суперпласти-фикатора С-3 | 0,5 | ((( | (( | Оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки и незащищенную кожу, при длительном поступлении в организм при концентрации в воздухе рабочей зоны выше 2,0 мг/м3 действует на центральную нервную систему, печень и кровь. |
| Пигмент | 1,0 | ((( | (( | Оказывает фиброгенное действие |

5.Правила приемки и контроля качества.

5.1. Торкрет-бетон должен быть принят службой контроля качества предприятия-производителя бетонных работ.

5.2. Контролю и приемке подлежат все нормируемые показатели качества торкрет-бетонной смеси и торкрет-бетона.

5.3. Торкрет-бетон принимается партиями. За партию торкрет-бетона принимается объем бетона уложенного за одну рабочую смену либо объем бетона одной забетонированной конструкции.

5.4. Для  работ с использованием торкрет-бетона предусмотрены различные методы контроля качества. Контроль качества можно определить как сочетание действий, принимаемых решений и проверок на соответствие заданным техническим условиям.

Применяют три уровня контроля качества:

I -Контроль низкого уровня

II- Контроль стандартного уровня

III- Контроль высокого уровня

Выбор уровня контроля качества входит в круг полномочий проектировщика с учетом требований проекта, возможных последствий отказа и возможностей производителя работ.

Особых требований по организации контроля качества I-го и II-го уровня не существует. Что касается контроля качества III–го класса, то для его выполнения для каждого проекта требуется разработка органиграммы (блок-схема организации программы) и назначение инженера по контролю качества (инженера ОТК), занимающегося  вопросами контроля качества.

Частота (интервал) проведения испытаний должна определяться проектировщиком, с учетом назначения бетоноукладочных работ с использованием торкрет-бетона (с учетом целостности конструкции), проектного срока эксплуатации, класса сложности монтажа (укладки), категории условий эксплуатации по п.4.4 МГСН 2.09-03, степени агрессивного воздействия среды и вероятных последствий отказа .

В качестве исходных величин можно использовать значения, приведенные в Таблице № 5, в которой указаны контролируемые параметры и интервал изготовления контрольной плиты или взятия кернов в зависимости от площади поверхности уложенного торкрет-бетона.

Нормы отбора проб и периодичность контроля каждого нормируемого показателя качества должны быть установлены проектировщиком в регламенте производства работ или в проектном решении по конкретному объекту.

Таблица №5

| КЛАСС КОНТРОЛЯ | КОНТРОЛЬ НИЗКОГО УРОВНЯ через n м2 | СТАНДАРТНЫЙ КОНТРОЛЬ через n м2 | КОНТРОЛЬ ВЫСОКОГО УРОВНЯ через n м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел прочности при сжатии | 500 | 250 | 100 |
| Предел прочности на изгиб |  | 500 | 250 |
| Остаточная прочность |  | 1000 | 500 |
| Адгезионная прочность |  | 500 | 250 |
| Остаточное содержание армирующего волокна |  | 250 | 100 |
| Толщина | 50 | 25 | 10 |

Все испытания должны проводиться с использованием испытываемых образцов, отбираемых либо из монолитного торкрет-бетона по месту его укладки, либо из контрольной торкрет-бетонной плиты по раздел 6.1.1.

5.5. Состав торкрет-бетонной смеси подлежит определению в ходе осуществления программы предварительных испытаний, в ходе которых торкрет-бетонные смеси для мокрого и сухого метода торкретирования подбираются и  проверяются на соответствие заданным нормативным показателям. Результаты предварительных испытаний отражаются в карте подбора состава. Ниже приведен  перечень технологических показателей  качеств и проектных характеристик торкрет-бетона, подлежащих проверке:

Свежеприготовленная торкрет-бетонная смесь  для мокрого метода торкретировани:

а)  удобоукладываемость;

б)  плотность;

с)  потери в результате отскока.

Для сухого метода торкретирования определяется процент потерь в результате отскока.

Эксплуатационные характеристики монолитного торкрет-бетона уложенного мокрым и сухим методом торкретирования определяемые в ходе предварительных испытаний:

а) предел прочности при сжатии на 7-й и 28-й день после укладки по месту;

в) предел прочности на изгиб;

д) адгезионная прочность.

е) плотность;

ж) водопоглащение.

5.6. Производственный (операционный) контроль для мокрого и сухого метода торкретирования.

Производственный контроль осуществляется на соответствие смеси карте подбора состава, разработанной в ходе предварительных испытаний. Производственным контролем предусматривается проверка по сопроводительным документам соответствия компонентов торкрет-бетонной смеси нормативным требованиям и определяются следующие характеристики:

Для мокрого метода торкретирования:

- гранулометрический состав заполнителя в соответствии с п.2.2.1 настоящих ТУ;

- удобоукладываемость;

- температура торкрет-бетонной смеси;

- процент потерь в результате отскока (рикошета)

Для сухого метода торкретирования:

- гранулометрический состав заполнителя в соответствии с п.2.2.1 настоящих ТУ;

- влажность заполнителя;

- температура заполнителя;

- процент потерь в результате отскока (рикошета)

5.7.  Контроль прямолинейности

Контроль прямолинейности предназначен для определения линейности поверхности и однородности по толщине торкрет-бетонных покрытий и для обеспечения однородного распределения монолитного торкрет-бетона по толщине.

Примечание: В проектной документации должны быть заданы допуски:

- Максимальный  допуск по толщине;

- Максимальное отклонение по прямолинейности прямой

2-метровой кромки.

5.9. На каждую партию торкрет-бетона должен быть оформлен документ о качестве, в котором должны быть указаны:

- наименование предприятия изготовителя; его адрес и телефон;

- наименование вида бетона;

- дата изготовления;

- обозначение настоящих Технических условий;

- номер партии;

- результаты проведенных испытаний при приемо-сдаточном контроле качества.

6.Методы контроля.

6.1. Прочность торкрет-бетона на сжатие и растяжение при изгибе.

6.1.1. Изготовление контрольных плит и отбор образцов.

Для изготовления контрольных торкрет-бетонных плит используются формы (опалубки) из стали или иного жесткого водостойкого материала (листовая сталь минимальной толщины 4 мм или многослойная фанера минимальной толщины 18 мм). Минимальные габариты опалубки в плане должны составлять 600 x 600 мм при ручном распылении торкрет-бетонной смеси и 1000 x 1000 мм при использовании роботизированной распылительной установки. Толщина монолитной торкрет-бетонной плиты должна соответствовать требованиям к размеру вырезаемых из нее контрольных образцов, но не менее 100 мм. Во избежание  образования неоднородностей в структуре торкрет-бетонного монолита при распылении смеси внутри опалубки в ее стенках должны быть выполнение пазы через которые в начале операции по торкретированию отскакивающий материал удаляется за пределы опалубки.

Опалубки должны позиционироваться строго в уровень с обрабатываемой поверхностью, а распыление торкрет-бетонной смеси должно выполняться при использовании тех же методов, толщины укладываемого слоя за один проход, расстояния между соплом и поверхностью и т.п., что и при выполнении реальных торкрет-бетонных работ. Оператор торкрет  установки также должен быть один и тот же.

Непосредственно по завершении распыления монолитная торкрет-бетонная плита должна быть предохранена от потерь влаги точно таким же методом, что и при проведении реальных бетоноукладочных работ. Образцы, отбираемые из контрольной плиты, должны иметь четкую идентификационную маркировку, необходимую для их дальнейших испытаний (Состав смеси, место изготовления, дата, имя и фамилия оператора).

В течение 18 часов после завершения укладки торкрет-бетонной смеси в опалубку ее нельзя двигать.

Контрольные образцы (сквозные образцы, вырезаемые из толщи плиты) должны вырезаться или выпиливаться из контрольной торкрет-бетонной плиты в соответствии с требованиями ГОСТ 28570, но в любом случае отбор образцов должен выполняться на удалении не менее 125 мм от кромки плиты (это требование не распространяется на концы образцов-балочек, используемых для испытаний на предел прочности на изгиб).

Во избежание механических повреждений или потерь влаги контрольная торкрет-бетонная плита или отобранные из нее образцы при их транспортировке в испытательную лабораторию должны быть соответствующим образом упакованы.

Контрольные образцы торкрет-бетона могут отбираться и из готовых конструкций по разделу ГОСТ 28570.

6.1.2. Определение прочности контрольных образцов следует производить по ГОСТ 10180.

6.1.3. Оценку прочности торкрет-бетона следует выполнять по ГОСТ 18105.

6.2. Водонепроницаемость торкрет-бетона следует определять по ГОСТ 12730.5 по образцам отобранным из контрольных плит, либо по образцам отобранным из готовых конструкций.

6.3. Морозостойкость торкрет-бетона следует определять по ГОСТ 10060 ( базовым или ускоренным методом в зависимости от требований проекта).

6.4. Адгезию торкрет-бетона к основанию следует определять по ГОСТ 28089-89, ГОСТ 28574-90, ГОСТ 27325-87.

6.5. При определении других нормируемых показателей качества торкрет-бетона следует использовать стандартизированные или аттестованные национальные и международные методы испытаний, в том числе:

- водопоглащение по ГОСТ 12730.3;

- плотность по ГОСТ 12730.1;

- истираемость по ГОСТ 13087;

- модуль упругости по ГОСТ 24452.

- прямолинейность и качество поверхности по ГОСТ 13015.

7. Рекомендации по применению торкрет-бетона.

Торкрет-бетон следует применять в соответствии с типовым Технологическим регламентом производства работ ( Приложение Б ), привязанным к конкретному объекту .